零星服装面料技术指标

| 项目 | 序号 | 技术指标 | T/R贡斯锦 | 仿35大红锦 | 黑色里布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料纤维成分及克重指标 | 1 | 面料成分 | 60%复合丝×40%涤粘纱 | 100%人造丝 | 100%涤 |
|  | 2 | 纱支组成 | 16×21支/根 | 45×45支/根 | 100D×100D支/根 |
|  | 3 | 导电丝 | / | / | / |
|  | 4 | 经纬密度 | ≥150×60根/英寸 | ≥300×150根/英寸 | ≥100×70根/英寸 |
|  | 5 | 平方克重 | ≥230 g/㎡ | ≥160 g/㎡ | ≥45 g/㎡ |
|  | 6 | 幅宽 | ≥1480mm | ≥740mm | ≥1480mm |
| 色牢度及色差指标 | 7 | 耐光色牢度 | / | / | / |
|  | 8 | 耐干摩擦色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 3级 | 3级 | 3级 |
|  | 10 | 耐汗渍色牢度 | / | / | / |
|  | 11 | 色差 | / | / | / |
| 实用性指标 | 12 | 经向强度 | ≥1200N/50mm | ≥1000N/50mm | ≥500 N/50mm |
|  | 13 | 纬向强度 | ≥500N/50mm | ≥700N/50mm | ≥300 N/50mm |
|  | 14 | 水洗尺寸变化率 | / | / | / |
|  | 15 | 抗起毛起球性 | / | / | / |
| 健康性指标 | 16 | 防静电性能 | / | / | / |
|  | 17 | PH值 | 4-9 | 4-9 | 4-7.5 |
|  | 18 | 甲醛含量 | ≤75mg/Kg | ≤75mg/Kg | ≤75mg/Kg |
| 环保性指标 | 19 | 可分解芳香胺染料 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 舒适性指标 | 20 | 吸水率 | / | / | / |
|  | 21 | 滴水扩散时间 | / | / | / |
|  | 22 | 蒸发速率 | / | / | / |
|  | 23 | 透湿量 | / | / | / |

零星服装面料技术指标

| 项目 | 序号 | 技术指标 | 红色里布 | 高弹麻丝 | 衬衫面料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料纤维成分及克重指标 | 1 | 面料成分 | 100%涤 | 65%涤×35%氨 | 80%棉20%涤 |
|  | 2 | 纱支组成 | 75D×75D支/根 | 70D×25D+70D支/根 | 60支×60支/根 |
|  | 3 | 导电丝 | / | / | 普通处理 |
|  | 4 | 经纬密度 | ≥110×80根/英寸 | ≥80×45根/英寸 | 140×90根/英寸 |
|  | 5 | 平方克重 | ≥55 g/㎡ | ≥230 g/㎡ | 110±10g/m |
|  | 6 | 幅宽 | ≥1480mm | ≥1480mm | ≥1460mm |
| 色牢度及色差指标 | 7 | 耐光色牢度 | / | / | / |
|  | 8 | 耐干摩擦色牢度 | 3-4级 | 3级 | 3-4级 |
|  | 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 2-3级 | 2-3级 | 3-4级 |
|  | 10 | 耐汗渍色牢度 | / | / | / |
|  | 11 | 色差 | / | / | / |
| 实用性指标 | 12 | 经向强度 | ≥500N/50mm | ≥1200 N/50mm | ≥200N/50mm |
|  | 13 | 纬向强度 | ≥300N/50mm | ≥800 N/50mm | ≥200N/50mm |
|  | 14 | 水洗尺寸变化率 | / | / | / |
|  | 15 | 抗起毛起球性 | / | / | / |
| 健康性指标 | 16 | 防静电性能 | / | / | / |
|  | 17 | PH值 | 4-7.5 | 4-9 | 4-7.5 |
|  | 18 | 甲醛含量 | ≤75mg/Kg | ≤75mg/Kg | ≤75mg/Kg |
| 环保性指标 | 19 | 可分解芳香胺染料 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 舒适性指标 | 20 | 吸水率 | / | / | / |
|  | 21 | 滴水扩散时间 | / | / | / |
|  | 22 | 蒸发速率 | / | / | / |
|  | 23 | 透湿量 | / | / | / |

零星服装面料技术指标

| 项目 | 序号 | 技术指标 | 文化衫面料（32S） | 文化衫面料（21S全棉） | 文化衫面料（21S涤棉） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料纤维成分及克重指标 | 1 | 面料成分 | 全棉氨纶单珠地（95%棉5%氨纶） | 全棉单珠地（95%棉5%氨纶） | T65/C35单珠地 |
|  | 2 | 纱支组成 | 32×32支/根 | 21×21支/根 | 21×21支/根 |
|  | 3 | 导电丝 | / | / | / |
|  | 4 | 经纬密度 | ≥110×80根/英寸 | ≥110×80根/英寸 | ≥110×80根/英寸 |
|  | 5 | 平方克重 | 210±10g/㎡ | 210±10g/㎡ | 210±10g/㎡ |
|  | 6 | 幅宽 | ≥1800mm | ≥2100mm | ≥2100mm |
| 色牢度及色差指标 | 7 | 洗水色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 8 | 耐干摩擦色牢度 | 2-3级 | 2-3级 | 2-3级 |
|  | 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 2-3级 | 2-3级 | 2-3级 |
|  | 10 | 耐汗渍色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 11 | 日光色牢度 | 2-4级 | 2-4级 | 2-4级 |
|  | 12 | 腌水色牢度 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
|  | 13 | 经向强度 | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm |
|  | 14 | 纬向强度 | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm | ≥120N/50mm |
| 实用性指标 | 15 | 横向水洗缩水率 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
|  | 16 | 直向水洗缩水率 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
|  | 17 | 抗起毛起球性 | 3-4级 | 3-4级 | 3-4级 |
| 健康性指标 | 18 | 防静电性能 | / | / | / |
|  | 19 | PH值 | 5.5-8 | 5.5-8 | 5.5-8 |
|  | 20 | 甲醛含量 | ≤75mg/Kg | ≤75mg/Kg | ≤75mg/Kg |
| 环保性指标 | 21 | 可分解芳香胺染料 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
|  | 22 | 滴水扩散时间 | / | / | / |
|  | 23 | 蒸发速率 | / | / | / |
|  | 24 | 透湿量 | / | / | / |